ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОДУКЦИИ ИНТЕРКАМ

Прочность на сжатие:

нормативная — 150 кг/см кв.;

фактическая — 350-500 кг/см кв.

Водопоглащение:

нормативная — 5-8%;

фактическая — 0,5-1,1%.

Морозостойкость:

нормативная — F “150»;

фактическая — F “400».

Огнестойкость:

продукция ИНТЕРКАМ не содержит горючих составляющих, при нагреве не выделяет дым.

Повторяемость:

Многообразие матриц (неповторяемые элементы 3-4 кв/м), применяемых в процессе производства, а также специальная технология позволяет добиться индивидуальной формы и окраски каждого изделия. Таким образом, повторения маловероятны.

Стойкость окраски:

Применяемые пигменты Байферрокс гарантируют устойчивость окраса цветных бетонов к окружающей среде, что подтверждается 25-летним опытом исследований производителей пигментов в области погодоустойчивости.

Размеры:

Толщина изделий в зависимости от 1 до 10 см, площадь одного элемента от 5 кв/см до 0,5 кв/м

Испытания:

Продукция регулярно успешно проходит испытания в независимой лаборатории.

Тел: +7 (861) 992-44-04     www.interkam-pro.ru       email: interkam@inbox.ru